## Slide 1: National Taiwan University Material Mechanics Chapter Seven Analysis of Stress and Strain
國立臺灣大學土木工程學系 黃尹男 教授
【本著作除另有註明外，採取創用CC「姓名標示－非商業性－相同方式分享」臺灣3.0版授權釋出】

## Slide 2: Catalog of Chap.7
Plane stress transformation
平面應力隨座標方向轉換
Principle stress and Maximum shear stress in plane
平面主應力與平面最大剪應力
Mohr’s Circle-Plane Stress
平面應力的莫耳圓
Plane strain transformation
平面應變隨座標方向轉換
Mohr’s Circle-Plane Strain
平面應變的莫耳圓
當一組梁的位知數超過平衡方程式所能解時，為靜不定，需要加入其他條件求解。

## Slide 3: Plane stress transformation
2D平面上，有兩個方向的正向力、一剪力。 3D則有三個方向的正向力與三個方向的剪力。
2D
Plane stress
Normal Stress
正向應力
Shearing Stress
剪應力
Plane stress : Three stress components三項

## Slide 4: Plane stress transformation
2D平面上，有兩個方向的正向力、一剪力。 3D則有三個方向的正向力與三個方向的剪力。
From plane stress to general 3D stress
2D
y
x
z
x
y
General stress : Six components 六項
正向應力方向 : 向平面外作用為正
剪應力方向: 平面方向與平面上剪應力皆指座標軸正(負)向者為正
平面指向X軸正向 應力指向Y軸正向
剪應力為正

## Slide 5: Plane stress transformation
當關於某一方向的所有應力為0，我們就可以直接用平面應力來解釋物體的力學行為。
Plane stress application
Plane stress : the stress components along a certain direction are all zero.
A thin plate subjected to forces acting in the mid-plane of the plate.如板、牆
at any point of the surface not subjected to an external force. 如結構桿件

## Slide 6: Plane stress transformation
以逆時針為正旋轉物體以及座標軸方向，找出對應該平面的平面應力大小。
Plane stress transformation
x
y
x’
y’
逆時針為正
斜面上的正向應力與剪應力
在旋轉後已經改變
斜面上的應力能利用水平
位置切出的三角楔形計算

## Slide 7: Plane stress transformation
利用該斜面切割立面，形成四角錐。計算角錐力平衡，找到斜面受力大小。
Plane stress transformation
x
y
x’
y’
斜面面積
斜面垂直總受力

## Slide 8: Plane stress transformation
計算角錐力平衡，由水平、垂直合力，找到斜面受力大小。
Plane stress transformation

## Slide 9: Plane stress transformation
計算角錐力平衡，由水平、垂直合力，找到斜面受力大小。
Plane stress transformation

## Slide 10: Plane stress transformation
角錐力平衡方程式可以利用三角函數性質來化簡
Plane stress transformation
應力旋轉θ角度後
轉換公式

## Slide 11: Plane stress transformation
以逆時針為正旋轉物體以及座標軸方向，找出對應該平面的平面應力大小。
Plane stress transformation
換以y方向來分析
x
y
x’
y’
逆時針為正
斜面上的正向應力與剪應力
在旋轉後已經改變
斜面上的應力能利用水平
位置切出的三角楔形計算

## Slide 12: Plane stress transformation
利用該斜面切割立面，形成四角錐。計算角錐力平衡，找到斜面受力大小。
Plane stress transformation
x
y
x’
y’

## Slide 13: Plane stress transformation
計算角錐力平衡，由水平、垂直合力，找到斜面受力大小。
Plane stress transformation

## Slide 14: Plane stress transformation
角錐力平衡方程式可以利用三角函數性質來化簡
Plane stress transformation

## Slide 15: Plane stress transformation
斜面應力是角度的函數
Plane stress transformation
Normal Stress
正向應力
Shearing Stress
剪應力
斜面應力是角度的函數
帶入

## Slide 16: Plane stress transformation
斜面應力的函數可以用旋轉矩陣來直接表示。
Matrix Form
旋轉矩陣來表示之前的應力角度換算公式
P-1
P

## Slide 17: Catalog of Chap.7
Plane stress transformation
平面應力隨座標方向轉換
Principle stress and Maximum shear stress in plane
平面主應力與平面最大剪應力
Mohr’s Circle-Plane Stress
平面應力的莫耳圓
Plane strain transformation
平面應變隨座標方向轉換
Mohr’s Circle-Plane Strain
平面應變的莫耳圓
當一組梁的位知數超過平衡方程式所能解時，為靜不定，需要加入其他條件求解。

## Slide 18: Principle stress and Max. shear stress in plane
當斜面上恰好沒有剪應力時，此時正向應力是最大的，稱為主應力。
Principal stresses
x
y
x’
y’
Normal Stress
正向應力
Shearing Stress
剪應力
主應力面
1 具最大的正向應力
2 剪應力為零
3 主應力面旋轉後，新斜面對應新剪應力與正向應力值
題目情境
物水平擺放之應力
傾斜一定角度
主應力面、剪力為0
主應力角

## Slide 19
主應力上，較大的正向應力為 ，較小者為
主應力與水平夾角θp
Principal stresses
不取絕對值
Principle stress and Max. shear stress in plane
主應力角

## Slide 20
剪應力最大值時，物體與水平面夾角為θs。且此時正向應力不一定為0。
Max. shear stresses in plane
Principle stress and Max. shear stress in plane
最大剪應力角

## Slide 21
一物受扭矩，水平時該應力分布為正向應力=0、只有剪應力。旋轉應力面後，可以找到新的正向應力和剪應力
Torque Example
Maximum in-plane shear stress
T
T
t
Average normal stress
Principle stress and Max. shear stress in plane
Pure Shear Stress

## Slide 22
一物受扭矩，水平時該應力分布為正向應力=0、只有剪應力。旋轉應力面後，可以找到新的正向應力和剪應力
Torque Example
Principle Stress
Check 正負應力對應角度
Principle stress and Max. shear stress in plane

## Slide 23
一物受軸向張力，只有軸向正向應力，剪應力和垂直向應力為0。旋轉應力面後，找到新的正向應力和剪應力
Axial Force Example
Maximum in-plane shear stress
P
P

Average normal stress
Principle stress and Max. shear stress in plane

## Slide 24
一物受軸向張力，只有軸向正向應力，剪應力和垂直向應力為0。旋轉應力面後，找到新的正向應力和剪應力
Axial Force Example
P
P

Angle of Maximum in-plane shear stress
Check 剪應力在此角度之正負值
Principle stress and Max. shear stress in plane

## Slide 25
物體受應力的狀況隨旋轉x、y軸面，都能產生一組新的應力狀況。
General Example
20Mpa
60Mpa
60Mpa
Principle Stress
Principle stress and Max. shear stress in plane

## Slide 26
物體受應力的狀況隨旋轉x、y軸面，都能產生一組新的應力狀況。
General Example
20Mpa
60Mpa
60Mpa
Principle stress and Max. shear stress in plane

## Slide 27
物體受應力的狀況隨旋轉x、y軸面，都能產生一組新的應力狀況。
General Example
Maximum in-plane shear stress
Average normal stress
Principle stress and Max. shear stress in plane

## Slide 28: Catalog of Chap.7
Plane stress transformation
平面應力隨座標方向轉換
Principle stress and Maximum shear stress in plane
平面主應力與平面最大剪應力
Mohr’s Circle-Plane Stress
平面應力的莫耳圓
Plane strain transformation
平面應變隨座標方向轉換
Mohr’s Circle-Plane Strain
平面應變的莫耳圓
當一組梁的位知數超過平衡方程式所能解時，為靜不定，需要加入其他條件求解。

## Slide 29
主應力上，較大的正向應力為 ，較小者為
主應力與水平夾角θp
Principal stresses
Mohr’s Circle-Plane Stress

## Slide 30
從主應力公式推導莫耳圓的半徑定義。
Principal stresses
Mohr’s Circle-Plane Stress
2
2
( )
( )
( )
2
2

## Slide 31
莫耳圓的定義。橫軸為正向應力，縱軸為剪應力，圓上每一點都代表物體某角度斜面的力分布。
Mohr’s Circle
Mohr’s Circle-Plane Stress
C
向下為正
向右為正
A
R
莫耳圓半徑
莫耳圓圓心
主應力代表位置
B
D

## Slide 32
莫耳圓上相異點的旋轉角度是實際物體旋轉的兩倍。可以應用到主應力位置和最大剪應力位置上。
Mohr’s Circle and Principle Stress
Mohr’s Circle-Plane Stress
C
A
B
D
A點應力位置旋轉到主應力面上角度
順時針
2 : A位置順時針旋轉θP2
1 : A位置順時針旋轉θP1
A

## Slide 33
莫耳圓上相異點的旋轉角度是實際物體旋轉的兩倍。可以應用到主應力位置和最大剪應力位置上。
Mohr’s Circle and Max in-plane shear stress
Mohr’s Circle-Plane Stress
C
F
B
D
A點應力位置旋轉到最大剪應力面角度
-τmax : A位置順時針旋轉θs2
τmax : A位置順時針旋轉θs1
E
A
A

## Slide 34
受扭矩的莫耳圓。
Torque Example
T
T
t
Mohr’s Circle-Plane Stress
Pure Shear Stress
C
A
R
B
D
D

## Slide 35
受軸力的莫耳圓。
Axial Force Example
P
P

Mohr’s Circle-Plane Stress
C
R
B
D
E
E

## Slide 36
利用莫耳圓快速找到主應力面和最大剪應力面的資訊。
General Example 1
P
12 Mpa
Mohr’s Circle-Plane Stress
T
M
6 Mpa
C
R=8.49
A

## Slide 37
利用莫耳圓快速找到主應力面和最大剪應力面的資訊。
General Example 1
Mohr’s Circle-Plane Stress
C
R=8.49
A
主應力面

## Slide 38
利用莫耳圓快速找到主應力面和最大剪應力面的資訊。
General Example 2
Mohr’s Circle-Plane Stress
C
R=81.4
A
90Mpa
20Mpa
60Mpa

## Slide 39
利用莫耳圓快速找到主應力面和最大剪應力面的資訊。
General Example 2
Mohr’s Circle-Plane Stress
C
R=81.4
A
最大剪應力面

## Slide 40: Catalog of Chap.7
Plane stress transformation
平面應力隨座標方向轉換
Principle stress and Maximum shear stress in plane
平面主應力與平面最大剪應力
Mohr’s Circle-Plane Stress
平面應力的莫耳圓
Plane strain transformation
平面應變隨座標方向轉換
Mohr’s Circle-Plane Strain
平面應變的莫耳圓
當一組梁的位知數超過平衡方程式所能解時，為靜不定，需要加入其他條件求解。

## Slide 41: Plane strain transformation
2D平面上，有兩個方向的正向應變、一剪應變。 3D則有三個方向的正向應變與三個方向的剪應變。
From plane strain to general 3D strain
2D
y
x
z
x
y
General strain : Six components 六項
Normal Strain
正向應變
Shearing Strain
剪應變
Deformation
形變

## Slide 42: Plane stress transformation
當關於某一方向的所有應變為0，我們就可以直接用平面應變來解釋物體的變形行為。
Plane strain application
Plane stress : deformations of the material in parallel planes are the same in each of those planes.
Restrained laterally by smooth, rigid and fixed supports.另兩方向被固定，無法隨意變形。

## Slide 43: Plane strain transformation
應力旋轉的轉換方程式，可以用相同的推導方法。
Plane strain transformation
★正向應力改成
正向應變ε
★剪應力τ改成
1/2剪應變γ/2

## Slide 44: Plane strain transformation
應力旋轉的轉換方程式，可以用相同的推導方法。
Principle strain
★正向應力改成
正向應變ε
★剪應力τ改成
1/2剪應變γ/2
主應力面
主應力角

## Slide 45: Plane strain transformation
應力旋轉的轉換方程式，可以用相同的推導方法。
Max shear strain in plane
★正向應力改成
正向應變ε
★剪應力τ改成
1/2剪應變γ/2
最大剪應力面
最大剪應力角

## Slide 46: Plane strain transformation
物體變形時應變的物理意義。
dy
dx
s
s
exdx
t
Axial Force Deformation
eydy
Shearing Force Deformation
dx
dy
dy’
dx’
s’
s’
ey’dy’
ex'dx’
t’
dx’
dy’

## Slide 47: Plane strain transformation
物體應變可用旋轉公式轉換不同角度的應變值。
Example 1
dy
exdx
eydy
dx
x = 500 (10-6)
y = -300 (10-6)
γxy =200(10-6)
Determine strains clockwise 30 from the original position.

## Slide 48: Plane strain transformation
Example 1
dy
exdx
eydy
dx
x = 500 (10-6)
y = -300 (10-6)
γxy =200(10-6)
物體應變可用旋轉公式轉換不同角度的應變值。
dy
eydy
exdx
dx

## Slide 49: Plane strain transformation
物體應變可用旋轉公式轉換不同角度的應變值。
Example 2
dy
exdx
eydy
dx
x = -350(10-6)
y = 200(10-6)
γxy =80(10-6)
Determine the principal strain and associated orientation.

## Slide 50: Plane strain transformation
物體應變可用旋轉公式轉換不同角度的應變值。
Example 2
dy
exdx
eydy
dx
x = -350(10-6)
y = 200(10-6)
γxy =80(10-6)
Determine the principal strain and associated orientation.
x
ey'dy’
ex'dx’
y
x'
y'
Principle strain
不受剪應變

## Slide 51: Plane strain transformation
物體應變可用旋轉公式轉換不同角度的應變值。
Example 2
dy
exdx
eydy
dx
x = -350(10-6)
y = 200(10-6)
γxy =80(10-6)
Determine the maximum in-plane shear strain and associated orientation.

## Slide 52: Plane strain transformation
物體應變可用旋轉公式轉換不同角度的應變值。
Example 2
exdx
eydy
x = -350(10-6)
y = 200(10-6)
γxy =80(10-6)
Determine maximum in-plane shear strain and associated orientation.
x
eavgdy’
y
x'
y'
eavgdx’

## Slide 53: Catalog of Chap.7
Plane stress transformation
平面應力隨座標方向轉換
Principle stress and Maximum shear stress in plane
平面主應力與平面最大剪應力
Mohr’s Circle-Plane Stress
平面應力的莫耳圓
Plane strain transformation
平面應變隨座標方向轉換
Mohr’s Circle-Plane Strain
平面應變的莫耳圓
當一組梁的位知數超過平衡方程式所能解時，為靜不定，需要加入其他條件求解。

## Slide 54
莫耳圓的定義。橫軸為正向應變，縱軸為剪應變，圓上每一點都代表物體某角度斜面的力分布。
Mohr’s Circle
Mohr’s Circle-Plane Strain
C
A
R
莫耳圓半徑
莫耳圓圓心
主應力代表位置
B
D

## Slide 55
應變計的運用
Strain Rosettes
Mohr’s Circle-Plane Strain
Strain gauge 應變計 indicate normal strain on the plane 平面
上正向應變through electrical-resistance電阻.
Strain rosette → three electrical-resistance gauges.
A
B

## Slide 56
應變計的運用
General Strain Rosettes
Mohr’s Circle-Plane Strain
x

## Slide 57
應變計的運用，夾45度角。
Special Angle Strain Rosettes
Mohr’s Circle-Plane Strain
0.5
0.5
0.5
1
1

## Slide 58
應變計的運用，夾60度角。
Special Angle Strain Rosettes
Mohr’s Circle-Plane Strain
0.25
0.75
0.75
1
0.25

## Slide 59
應變計的運用，夾60度角。
Strain Rosettes Example
Mohr’s Circle-Plane Strain
a = 60(10-6)
b = 135(10-6)
c =246(10-6)
Determine in-plane principal strains and the directions
θa = 0, θb = 60, θc = 120
解方程式

## Slide 60
應變計的運用，夾60度角。
Strain Rosettes Example
Mohr’s Circle-Plane Strain
a = 60(10-6)
b = 135(10-6)
c =246(10-6)
Determine in-plane principal strains and the directions
C
A
R=119.2
B

## Slide 61
應變計的運用，夾60度角。
Strain Rosettes Example
Mohr’s Circle-Plane Strain
C
A
R=119.2
B
x
y
x'
y'
dx’
dy’

## Slide 62
正向應變和應力間，可借由楊氏模數和柏松比轉換。剪應力和剪應變則由剪力模數轉換。
Material-Property Relationships
Mohr’s Circle-Plane Strain
Hooke’s Law
σ = E ε
(m)
(m)
(N)
(m2)
(1)
(N/m2)
(N/m2)
L1
L
d1
d
Poisson’s Ratio
(橫向)受力Longitudinal strain (縱向)不受力Lateral strain

## Slide 63
正向應變和應力間，可借由楊氏模數和柏松比轉換。剪應力和剪應變則由剪力模數轉換。
Material-Property Relationships
Mohr’s Circle-Plane Strain
Using principle of superposition:
Generalized Hooke’s law
三方向的施力對x方向應變的影響

## Slide 64
正向應變和應力間，可借由楊氏模數和柏松比轉換。剪應力和剪應變則由剪力模數轉換。
Material-Property Example
Mohr’s Circle-Plane Strain
a = 300 mm
b = 50 mm
t =20 mm
Ecu=120 Gpa
νcu =0.34
Determine its new length after application of the load.

## Slide 65
正向應變和應力間，可借由楊氏模數和柏松比轉換。剪應力和剪應變則由剪力模數轉換。
Material-Property Example
Mohr’s Circle-Plane Strain
a = 300 mm
b = 50 mm
t =20 mm
Ecu=120 Gpa
νcu =0.34

## Slide 66
正向應變和應力間，可借由楊氏模數和柏松比轉換。剪應力和剪應變則由剪力模數轉換。
Triaxial stress
Mohr’s Circle-Plane Strain
Maximum in-plane
shear stress
C
A
B
立體物體雖然有 x、y、z 三軸，但是仍可畫
A、B、C莫耳圓來找應力相對關係。

## Slide 67: 版權聲明
頁碼 | 作品 | 版權圖示 | 來源/作者
1 |  |  | 李星慧 2014 . 7. 高雄攝影作品，此圖經同意已進行藍階修改。 您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。
55 |  |  | R.C. Hibbeler, “Mechanics of Materials”, 7th Ed. Pearson Prentice-Hall 2008 本作品依據著作權法第 46、52、65 條合理使用。

## Slide 68: 版權聲明
頁碼 | 作品 | 版權圖示 | 來源/作者
64 |  |  | R.C. Hibbeler, “Mechanics of Materials”, 7th Ed. Pearson Prentice-Hall 2008 本作品依據著作權法第 46、52、65 條合理使用。